## Slide 1: ОКРАСКА МЕТОДОМ ПЛАВНОГО ПЕРЕХОДА

## Slide 2
Метод плавного перехода
    Ниже даны рекомендации по нанесению базового покрытия Duxone методом плавного перехода с использованием блендера
    Использование блендера позволяет:
      Избежать перепыла в металликах, перламутрах и неэффектных цветах
      Избежать дефекта «Голограммы» в зоне перехода в металликах и перламутрах

## Slide 3
Метод плавного перехода
Шаг 1
    Прилегающая деталь: Произведите шлифовку детали (с помощью подходящего абразива, например, Trizact – P1000)
    Новая или ремонтируемая деталь: Произведите шлифовку наполнителя (с помощью абразива не менее P500)

## Slide 4
Нанести DX5136/DX34 (блендер) в пропорции 1/1 и просушить
Примечания:
В жарких и сухих климатических условиях блендер можно наносить на всю деталь
Также возможен метод нанесения мокрым по мокрому
Внимание!
В зависимости от климатических условий необходимо выбрать более быстрый или медленный разбавитель
Метод плавного перехода
Step 2

## Slide 5
Нанести первый слой как можно шире – выдержать до матовения
Нанести второй слой в границах первого с заходом на крыло
НЕ заходить за границы первого слоя – выдержать до матовения
Метод плавного перехода
Шаг 3 – Нанесение базового покрытия на деталь перехода

## Slide 6
Нанести базовое покрытие стандартным способом (= 2 слоя с межслойной выдержкой)
Метод плавного перехода
Шаг 4 – Нанесение базового покрытия на новую или ремонтируемую деталь

## Slide 7
Метод плавного перехода
Шаг 5 – Нанесение лака
При нанесении лака молочный оттенок, который даёт блендер, исчезнет, и цвет станет равномерным.

## Slide 8
Метод плавного перехода
Подготовка поверхности/ Поврежденный участок
    Очистить поверхность с водой и мылом
    Обезжирить с помощью DX30 – просушить чистой тканью
    Отремонтировать повреждение
    Зашлифовать загрунтованный участок в соответствии с рекомендациями, окончить шлифовку:
    Сухим способом P500
    С водой P1000 - P1200
    Произвести финальную очистку с помощью DX30
    Просушить и промокнуть липкой салфеткой

## Slide 9
Метод плавного перехода
Подготовка поверхности / Зона перехода
    Зашлифовать зону перехода:
    Сухой способ P1000 – P1500
    С помощью не содержащего силикона средства
    С водой P2000
    Произвести финальную очистку с помощью DX30
    Просушить и промокнуть липкой салфеткой.

## Slide 10: СПАСИБО!